鍍層物質特性比較表 氮氟龍 鈦氟龍 化學鎳 硬鉻 硬度 HV 1030~1060 熱處理後: HV950~HV1050 HV 550 熱處理後: HV 550~HV 650 HV 450~500 HV 950~1000 耐熱溫度 500℃~700℃ 300℃~350℃ 400℃ 400℃ 滑動性 特優 優 佳 差 流動性 優 特優 無人使用 普通 離型性 優 特優 無人使用 普通 動磨擦係數 0.045 0.058 0.114 0.118 脫模性 不用脫模劑 不用脫模劑 可不用脫模劑 須使用脫模劑 耐蝕性 PH 1~12 (對模具加工時所釋出之HCI、HS、CI、HF、 等具有卓越耐蝕性) PH 1~12 PH 1~12 不可行 鍍層均勻性 ±10 ±10 ±10 厚薄不一 鍍層表面 無微孔 無微孔 無微孔 龜裂性、微孔多 表面粗糙度 0.12 2.28 0.12 0.44

Pin Jack Optronics Industrial Co., Ltd /JT Finco Limited品傑光電股份有限公司/亞洲山林湯生股份有限公司 /一品科技社/TEL:02-22951188 04-22807839 0921-779148 0922779148 聯絡人：廖經理