各國與國際耐火密封材料之耐火測試標準總論

組織與標準

不同的國家、地區和國際組織燈有製定測試耐火蜂蜜材料之方法與標準。

國際標準組織（ISO）與國際電氣委員會是市場上主要的標準團體，特別是有關電氣相關之材料。

國際標準組織（ISO）之規範：

ISO 834：建築物與原料之耐火測試標準

測試法：

ISO/AWI 10295-1：建築物蜂蜜成分與材料之耐火測試標準

在美國最重要的耐火測試標準制定是由美國測試與物質委員會（ASTM），其他如：NFPA、UL、UBC、FM都制定各自的標準，只不過都與ASTM相同。

在美國之規範：

ASTM E-814：防火系統測試之標準方法

ASTM E-119：建築物密封成分與材料測試之標準方法

NFPA 251：建築物與原料之耐火測試標準

UBC 7-1：建築物與原料之耐火測試標準

UBC 7-5：建築物密封材料之耐火測試標準

UL 263：建築物與原料之耐火測試標準

UL1479：建築物密封材料之耐火測試標準

在北美地區受到每家自由貿易協定影響，大部分都依照美國的規範，在加拿大所公認的ULC則是UL的分支機構。

CAN/ULC S115：防火系統測試之標準方法

CAN/ULC S101：建築物與原料之耐火測試標準

CAN/ULC S102：建築物密封材料之耐火測試標準

在歐洲多數的國家有他的規範，但他們也承認共同的標準，就是英國的BSI與德國的DIN，這兩者也與ISO 834相同。

BS 476-20：建築物與原料之耐火測試標準，建築物與電氣設備連結時之耐火測試標準（總論）

BS 476-22：建築物與原料之耐火測試標準，建築物與非電氣設備連結時之耐火測試標準

DIN 4102-2：建築物與原料之耐火測試標準

DIN 4102-9：建築物與電氣設備連結時之耐火測試標準

DIN 4102-11：建築物與非金屬材料連結時之耐火測試標準

近來防火材料製造商再銷售到歐洲時，由於不同的國家標準，他們必須付出昂貴的代價來適應不同的規範。於是ENC與ENCELEC在歐洲共同市場委員會的整合下制定了統一的規範：EN 1363-1，在英國稱為：BS EN 1363-1，在德國稱為：DIN EN 1363-1，在法國稱為：AF EN 1363-1，以便於在過渡時期共同存在（5-10年需等待整合）。當所有歐洲共同市場成員同意後，所有的規範將依照EN所制定為準。

EN 1363-1：主要材料耐火測試標準

EN 1363-2：額外材料耐火測試標準

EN 1364-1：耐火測試標準—非承重牆

EN 1364-2：耐火測試標準—非承重天花板

測試法：

EN 1366-3：耐火測試標準—密封材料

規範之原則與比較

所有規範的目的在決定建築物中密封防火材料之防火時效。材料的製造者必須決定使用一定的數量的密封防火材料來抵抗高溫，阻止火的穿透及溫度的傳導。

測試原則與方法如下：將密封防火材料製成樣品至於火爐中，暴露於標準溫度曲線（如圖FIG 1 所示），間是密封防火材料與溫度的變化，就能得到該密封防火材料的防火時效。在未暴露於火焰之ㄧ面不能有裂痕產生且溫度不能使棉花點燃。建築物得以得到適當的防火時效，在溫度時間變化曲線下可以取得密封防火材料的防火時效及溫度傳導時間。

在這份報告中明顯的在各國、地區、國際的規範中，是有不同的標準存在，可由溫度時間變化區線上看得出來，所以是可以相互比較。

無論如何在防火時效測試時會有部分差異產生（30%以上），這是由於火爐大小、使用之燃材料不同、火爐中氧氣壓力、溫度監測點的設計、安裝方法不同等所產生的誤差。新的EN規範了差異與技巧，以達到測試效果的一致性。