## 產品特色

- 極超細纖維，具極佳刮除效果而不傷害被擦拭物表面。

- 超音波封邊處理，抑制切邊處落纖發塵。

- Class 1無塵室清洗與包裝，微粒子、離子微量污染極低。

- 捲布尺寸可依客戶需求製做。

| 特性 | SF5512 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| 材料 | 90%聚酯＋10%尼龍複合長纖維 | % |
| 基重 | 150 | g/m2 |
| 厚度 | 0.32 | mm |
| 裁切封邊方式 | 鐳射裁切封邊 |  |
| 吸水量 | 210 | ml/m2 |
| 吸水速率 | 0.20 | sec |
| ≧0.5m微粒子數(乾測法) | ≦100 | particles |
| PO43– | N.D. | m/cm2 |
| Cl– | N.D. | m/cm2 |
| NO2– | 0.0070 | m/cm2 |
| SO42– | N.D. | m/cm2 |
| 不純物 (IPA) | 2.79 | m/cm2 |

客製尺寸無塵捲布

Note：表列僅為本型錄付梓當時之無塵布樣品檢測分析值，並非產品之規格值